## Slide 1
シーカ・ジャパン株式会社 土木事業部
シーカ® RC
プロテクト工法™
鉄筋腐食抑制 × はく落防止 × ひび割れ補修
を一体化したハイブリッド工法
― 橋梁補修における「部分最適」という新しい提案 ―
Type Ⅰ / Type Ⅱ
SKグラウトプラグ®A工法
プロテクトシル® CIT
RTワンガード系
BUILDING TRUST
コンサルタント向け 技術提案資料
Notes: 表紙。CIT(全面)＋ワンガード(部分)を組み合わせた他社に真似できないシーカ独自工法。橋梁補修から入り土木構造物全般へ。

## Slide 2
課題
「被覆して終わり」では、内部から再劣化する
第三者被害を防ぐため、はく落防止工が適用される。
しかし表面を被覆しても、内部に潜む腐食要因はそのまま残る。
塩化物イオン・水の供給が続けば、コンクリート内部で劣化が進展。数年後に膨れ・剥がれが再発する可能性がある。
→ 設計者・発注者が最も避けたい「やり直し」のリスク。
市場は「面」から「部分」へ
1
点検3巡目
橋梁長寿命化の近接目視点検は3巡目へ。緊急度の高い大規模橋梁工事は減少局面。
2
工事の小口化
今後は小規模・小断面の補修が主体。「面で全部解決」する時代ではない。
3
予算の制約
限られた予算の中で、優先度をつけて部分的に再劣化を予防するフェーズへ。
02
シーカ® RC プロテクト工法
Notes: 課題：被覆して終わりでは内部腐食で再劣化＝コンサルが最も嫌う失敗。市場は点検3巡目で小口化。面から部分へ。

## Slide 3
工法概要
3つの機能を、必要な範囲にだけ配分する
ひび割れ補修
SKグラウトプラグ®A工法
有害ひび割れ(0.2mm以上)に低圧エポキシ注入。硬質/軟質を使い分け。
鉄筋腐食抑制
プロテクトシル® CIT
対応深さ80mm＝かぶり範囲の鉄筋を直接抑制。塗るだけで深く浸透。
はく落防止／表面被覆
RTワンガード系（無繊維）
連続繊維シート不要。塗るだけでI桁等の複雑形状にも対応。
ゾーニングの思想
CIT は劣化判定に基づき必要な範囲へ全面塗布。ワンガードは“ここだけ” という部位に限定して重ねる。
全面フル塗りの高級仕様ではなく、限られた予算で“落とせない箇所”を確実に守る配分設計。
03
シーカ® RC プロテクト工法
Notes: 3構成＋ゾーニング思想。CIT全面(劣化判定ベース)、ワンガードは部分。単価ハードルを下げる肝。

## Slide 4
着眼点① 二次災害を許さない部位
絶対に落とせない箇所だけ、確実に守る
まず正直に。
CIT は鉄筋腐食を抑制する材料であり、剥落を物理的に止める機能ではありません。 だからこそ、二次災害が許されない部位には被覆を足します。
提案ロジック
1
CIT を劣化判定で必要箇所へ全面塗布
2
その中で “絶対に落とせない箇所” を特定
3
その部位だけワンガードを重ねる → 剥落を確実に防止
対象となる “二次災害NG” 部位
跨線橋（鉄道上空）
跨道橋（道路上空）
橋下が店舗・駐車場
歩行者通路・歩道の上空
人の往来がある高架下
落下すれば人命・財産に直結する箇所を優先。
04
シーカ® RC プロテクト工法
Notes: 着眼点①：CITの限界(剥落は止めない)を正直に認めた上で、二次災害NG部位だけ被覆を足す。論理的に反論できない。

## Slide 5
着眼点② 水みち部位の再劣化
再劣化しやすい「水みち部位」を狙い撃つ
1
水みち部位
桁端部・遊間・ジョイント周囲・橋台橋脚天端・樋回り。塩分濃度が高い。
▶
2
断面修復済み
現在も劣化 → 断面修復が必ず入っている部位。
▶
3
再劣化リスク
修復部はマクロセル腐食で再劣化 → 再び剥落する可能性。
▶
4
上面防水なし、劣化
床版上面の防水が無い/更新できないだと、塩分水が過剰供給され加速。
シーカRCプロテクト工法の使いどころ
CIT が水みちを絞って再劣化の速度を抑え、ワンガードが剥落を物理的に防ぐ。
床版下面だけの補修では、上から来る塩分水に勝つにもCITも限界がある。その部位だけでも、剥落は確実に止められる。
05
シーカ® RC プロテクト工法
Notes: 着眼点②：水みち部位=断面修復済み=マクロセル再劣化リスク。CITは水みちを絞り再劣化速度を抑える、剥落防止は被覆側。

## Slide 6
着眼点③ 透明か色付きの選択
環境に合わせて、透明か色付きを選べる
◇
ワンガードクリア（透明）
含浸材で「見える化」した部位を、被覆で隠さない。事後の経過観察が容易。黄変しにくい高耐久な樹脂を採用し、暴露10年以上でも透明性を維持。
■
ワンガード（色付き）
断面修復の継ぎはぎを意匠的に整えたい部位に。見た目をきれいに仕上げる。NEXCO 表面被覆・はく落防止の両規格に適合。
発注者別の選び方
発注者
見える化を優先
意匠・汎用
自治体（国・県・市町村）
ワンガードクリア（押抜き1.5kNクリア＝はく落防止OK）
色付きワンガード
NEXCO
表面被覆用途で可
色付きワンガード（両規格適合）
06
シーカ® RC プロテクト工法
Notes: 着眼点③：クリア=見える化(自治体で押抜き1.5kNクリアなら剥落防止OK)、色付き=意匠・NEXCO両適合。まず自治体から普及、NEXCOも捨てない。

## Slide 7
仕様と性能データ
Type Ⅰ / Type Ⅱ ― 用途で選ぶ2仕様
Type Ⅰ
見える化重視 ― 建築・点検重視の物件向き
被覆材： RTワンガードクリア工法（無色透明）
NETIS： CG-190009-VE（クリア）
構成： クリアプライマー0.15＋クリア1.2 kg/m²
押抜き： 耐荷 1.94 kN ／ 伸び 13.0 mm
Type Ⅱ
NEXCO照査適合 ― 土木・道路構造物向き
被覆材： RTワンガード工法（色付き）
適合： NEXCO 表面被覆・はく落防止に適合
構成： プライマー＋ワンガード1.1×1〜2＋トップ
押抜き： 耐荷 1.77 kN ／ 伸び 16.1 mm
> 1.5 kN
押抜き基準を両Type満足
(基準 >10mm)
24時間
グラインダー研掃でCIT塗布後
24時間後から次工程が可能
母材破壊
CIT×ひび割れ注入材との付着は
全条件でコンクリート破断
後貼り可
既設CIT塗布面へ
ワンガードを重ねられる
07
シーカ® RC プロテクト工法
Notes: Type I=クリア/見える化、Type II=NEXCO照査適合。押抜き両Type>1.5kN満足。研掃で翌日次工程、付着は母材破壊、既設CIT後貼り可。

## Slide 8
ご提案
まずは “ここだけ” から。実績が、標準を育てる。
1
二次災害NG部位を守る
跨線・跨道・橋下利用など、絶対に落とせない箇所へ剥落防止を付与。
2
水みち部位の再劣化を抑える
断面修復済みのマクロセル再劣化リスク部位を、CIT＋被覆で狙い撃つ。
3
透明／色付きを選べる
見える化はクリア、意匠・NEXCOは色付き。環境に合わせて最適化。
シーカだけが提案できる、腐食抑制と剥落防止の一体化。
全面フル塗りは求めません。限られた予算で “落とせない箇所” を確実に守る部分採用から始め、実績とともに標準仕様へ育てていく提案です。
シーカ・ジャパン株式会社 土木事業部
Notes: まとめ：3つの着眼点を再掲。少量からの部分採用→実績→標準化。シーカ独自の一体化工法。